法第37条の規定による使用材料表（H12告示第1446号）

下表の使用部位において○印を付した材料を使用する。

| 使 用 部 位 | JIS規格またはJAS規格適合品の使用が義務付けられている品目 |
| --- | --- |
| 基礎 | 柱 | 梁 | 床 | 壁 | 建築材料名 | JIS |
|  |  |  |  |  | 構造用鋼材及び鋳鋼 | G3101 （一般構造用圧延鋼材） G3466 （一般構造用角形鋼管） 他 |
|  |  |  |  |  | 高力ボルト及びボルト | B1051 （ボルト、ねじ、植込ボルト） 他 |
|  |  |  |  |  | 構造用ケーブル | G3525 （ワイヤーロープ） G3549 （構造用ワイヤーロープ） 他 |
|  |  |  |  |  | 鉄筋 | G3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） G3117 （鉄筋コンクリート用再生棒鋼） |
|  |  |  |  |  | 溶接材料 | Z3214 （耐候性鋼用被覆アーク溶接棒） 他 |
|  |  |  |  |  | ターンバックル | A5540 （建築用ターンバックル） A5542 （建築用ターンバックルボルト） 他 |
|  |  |  |  |  | コンクリート | A5308 （レディーミクストコンクリート） |
|  |  |  |  |  | コンクリートブロック | A5406 （建築用コンクリートブロック） |
|  |  |  |  |  | 免震材料 | 認定材料 |
|  |  |  |  |  | 木質接着成形軸材料 | 構造用単板積層材の日本農林規格 |
|  |  |  |  |  | 木質複合軸材料 | 構造用集成材の日本農林規格 |
|  |  |  |  |  | 木質断熱複合パネル | 認定材料 |
|  |  |  |  |  | 木質接着複合パネル | 認定材料 |
|  |  |  |  |  | タッピンねじ その他 | B1055 （タッピンねじ） 他 |
|  |  |  |  |  | 打込み鋲 | 認定材料 |
|  |  |  |  |  | アルミニウム合金材 | H4100 （ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の押出形材） H5202 （ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金鋳物） 他 |
|  |  |  |  |  | トラス用機械式継手 | 認定材料 |
|  |  |  |  |  | 膜材料及びテント倉庫用膜材料 | 認定材料 |
|  |  |  |  |  | ｾﾗﾐｯｸﾒｰｿﾝﾘｰﾕﾆｯﾄ | A5210 （建築用ｾﾗﾐｯｸﾒｰｿﾝﾘｰﾕﾆｯﾄ） |
|  |  |  |  |  | 石綿飛散防止剤 |  |
|  |  |  |  |  | 緊張材 | G3536 （PC鋼線及びPC鋼より線） G3109 （PC鋼棒）、G3137 （細径異形PC鋼棒） |
|  |  |  |  |  | 軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ | A5416 （軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ） |

事務所名

資格

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印